地址：惠州市博罗县石湾镇明月二路26号3楼  技术咨询蒋生：188 2552 2182

电话：0752-3095516                          邮箱：sales1@hkw9700.com

HKW9700-D-E系列热保护器

技术规格书

文件编号：HKW/QS-WKQ.03

华恺威专业各类热保护器温度开关与您携手共创美好未来！更多产品请访问官网：www.hkw9700.com

地址：惠州市博罗县石湾镇明月二路26号3楼  技术咨询蒋生：188 2552 2182

电话：0752-3095516  邮箱：sales1@hkw9700.com

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| hanfeng | xielihua | lihai |
| 2012-6 | 2102-6 | 2012-7 |

1  产品用途

HKW9700-D-E型热保护器具有体积小、外壳绝缘、动作灵敏、寿命长等特点，广

泛适用于新能源电池，电机、电源，光灯镇流器、变压器、汽车马达、集成电路及

一般电气设备的过热过流双重保护作用。

2  结构特点

HKW9700-D-E系列热保护器是采用一定几何形状的双金属片，无需辅助机构，仅靠双金属片

的自身感温和电流热效应，使双金属元件的状态发生快速变化，直接带动触点实现自动切断和

接通电路，起到过热、过载保护作用。

华恺威专业各类热保护器温度开关与您携手共创美好未来！更多产品请访问官网：www.hkw9700.com

地址：惠州市博罗县石湾镇明月二路26号3楼    技术咨询蒋生：188 2552 2182

电话：0752-3095516  邮箱：sales1@hkw9700.com

4  产品外形

塑壳： 15*7*3.5 15*7*3.8  铁壳：15*6.5*3.1 动作分为：常开/常闭

热保护器的外壳 可以配安装支架。

5  产品性能

5.1 额定电流(COS∮=0.7)

DC 12V-12A 24V-8A、AC 250V-5A

5.2 断开温度：30℃～150℃ 复位温度20℃～110℃(详见图纸)。

5.3 抗拉力试验:产品的引线端应能承受大于或等于20N拉力,导线无断裂、滑出。

5.4 绝缘电压:

a.产品在断开时的引线之间应能承受AC660V,历时1min而无击穿闪络现象;

b.产品引线与绝缘外壳之间能承受AC1800V,历时1S而无击穿闪络现象;

5.5 绝缘电阻:在正常条件下,引线与绝缘外壳之间的绝缘电阻在100MΩ以上。

5.6 接触电阻:产品的接触电阻应不大于50mΩ。

5.7 耐高温试验:产品置于高于额定动作温度50℃的空气环境中保持96h。

5.8 耐低温试验:产品置于-40℃空气环境中保持96h。

5.9 抗振试验: 热保护器应能承受振幅1.5mm,频率变化10～55Hz，扫描变化周期3～5次/min，

振动方向X、Y、Z，每个方向各连续振动2h。

5.10跌落试验:产品自0.7m高度自由落下1次。

5.11抗压试验:产品应能承受100N静压力1min。

5.7,5.8,5.9,5.10,5.11项试验后应满足下列条件:

a.断开温度变化应在初期值的+7℃以内;

b.接触电阻应在100mΩ以下;

c.外形应无明显变形;

d.导线无开裂损伤。

6  寿命

产品在额定电压、电流、功率因数为0.7的条件下,外加热源使其动作4000次,应满足下面条件:

a断开温度变化应在初始值的+5℃以内;

b接触电阻应在50mΩ以下;

c继续试验至6000次后能动作。

7  其它事项:

7.1断开温度检测的升温速率应控制为1℃/1min;

7.2使用过程中产品不能承受强烈冲击力及压迫力;

地址：惠州市博罗县石湾镇明月二路26号3楼   技术咨询蒋生：188 2552 2182

电话：0752-3095516  邮箱：sales1@hkw9700.com

8  热保护器动作复位温度参考表

| 序号 | 断开温度 | 闭合温度 | 序号 | 断开温度 | 闭合温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 303℃ | ≥20℃ | 95 | 955℃ | 7015℃ |
| 35 | 353.5℃ | ≥25℃ | 100 | 1005℃ | 7015℃ |
| 40 | 404℃ | ≥30℃ | 105 | 1055℃ | 7515℃ |
| 45 | 454.5℃ | ≥33℃ | 110 | 1105℃ | 7515℃ |
| 50 | 505℃ | ≥35℃ | 115 | 1155℃ | 8015℃ |
| 55 | 555℃ | 426℃ | 120 | 1205℃ | 8515℃ |
| 60 | 605℃ | 458℃ | 125 | 1255℃ | 8515℃ |
| 65 | 655℃ | 4810℃ | 130 | 1305℃ | 9015℃ |
| 70 | 705℃ | 5012℃ | 135 | 1355℃ | 9515℃ |
| 75 | 755℃ | 5314℃ | 140 | 1405℃ | 10015℃ |
| 80 | 805℃ | 5515℃ | 145 | 1455℃ | 10015℃ |
| 85 | 855℃ | 6015℃ | 150 | 1505℃ | 10515℃ |
| 90 | 905℃ | 6515℃ | 155 | 1555℃ | 11015℃ |

9  可选配安装支架：

10  本标准未涉及事项或客户有其它要求另行订立。

华恺威专业各类热保护器温度开关与您携手共创美好未来！更多产品请访问官网：www.hkw9700.com

地址：惠州市博罗县石湾镇明月二路26号3楼    技术咨询蒋生：188 2552 2182

电话：0752-3095516  邮箱：sales1@hkw9700.com

# Text boxes

惠州市华恺威电子科技有限公司

Company Name                                       客户名称

Part Number

产品型号

HKW9700-D-E 50~150

华恺威电子科技有限公司

Approved

供应商确认

Company Name                                       客户名称

HKW9700-D-E系列热保护器技术规格书

惠州市华恺威电子科技有限公司

惠州市华恺威电子科技有限公司

惠州市华恺威电子科技有限公司